河南省“十三五”农村公路

建设标准指导意见

河南省交通运输厅

二零一六年十一月

前 言

农村公路是服务广大农村地区经济社会发展的先导性、基础性、公益性设施，是我省公路网的重要组成部分，对打赢脱贫攻坚战和全面建成小康社会具有重要的支撑作用。为落实省委、省政府《关于打赢脱贫攻坚战的实施意见》（豫发〔2016〕5号）文件精神，在全面完成我省脱贫攻坚任务中做好交通先行，省政府办公厅印发了《河南省交通运输脱贫专项方案》（豫政办〔2016〕120号），省交通运输厅又联合发改、财政部门印发了《河南省农村公路交通脱贫实施方案（2016―2019年）》（豫交文〔2016〕468号）。为科学指导我省“十三五”期间农村公路建设，进一步提高农村公路设计、施工及管理水平，使农村公路建设更加规范化、标准化，依据交通运输部有关农村公路建设管理的文件及相关设计、施工技术规范，结合我省实际，我厅组织编制了《河南省“十三五”农村公路建设标准指导意见》（以下简称《指导意见》）。

《指导意见》适用于“十三五”期间实施的农村公路建设项目，主要包括：行政村通班车路线改造或加宽；对路况差的通行政村道路恢复重建；具备条件的山区20 户以上、平原区50 户以上自然村通硬化路；具有资源路、旅游路、产业路性质的县乡公路改造；交通运输部公路养护统计年报内的县乡道危桥、村道大中危桥改造以及索改桥、渡改桥民生工程；县乡道和村道上的临水临崖、急弯陡坡等重点隐患路段治理。

《指导意见》的主要内容包括五部分：第一部分 总则；第二部分 建设标准；第三部分 建设标准说明；第四部分 施工质量控制要点；第五部分 标准化管理。

请各单位在实践中注意积累资料、总结经验，及时将有关意见函告省交通运输厅公路管理局。

主编单位：河南省交通运输厅公路管理局

参与编制及审核的领导、专家及工作人员主要有：

蒋晓明 温胜强 牛永亮 武景顺 靳明 韩军强 马奎杰 昌宏哲 宋元华    任海林 余彦军 张道伟  张传银 赵孝峰  张凌风 单飞 杜红静  郭晶  袁洋  张腾飞 高翔 王鲲

目   录

一、总  则	1

二、建设标准	1

（一）路线	1

（二）路基路面	1

（三）路面结构	3

（四）桥梁涵洞	4

（五）附属工程	4

（六）排水设施	5

（七）安防设施	5

三、建设标准说明	11

（一）路线	11

（二）路基路面	13

（三）桥梁涵洞	14

（四）附属工程	15

（五）排水设施	16

（六）安防设施	17

四、施工质量控制要点	17

（一）路基工程质量控制要点	17

（二）路面工程质量控制要点	19

（三）桥涵工程质量控制要点	21

五、标准化管理	22

（一）路基、路面、桥梁施工管理	22

（二）建设单位管理	22

（三）试验检测	22

（四）安全生产	22

（五）文明施工	22

（六）施工保通	25

（七）“七公开”制度	25

## 一、总  则

（一）为加强对农村公路建设的指导，保证工程质量，提高投资效益，结合我省农村公路建设实际，依据交通运输部《农村公路建设管理办法》、《农村公路建设指导意见》、《公路工程技术标准》（JTG B01—2014）、《河南省交通运输脱贫专项方案》（豫政办〔2016〕120号）、《河南省农村公路交通脱贫实施方案（2016-2019年）》（豫交文[2016] 468号）及相关设计、施工技术规范，制定我省“十三五”农村公路建设标准指导意见。

（二）本指导意见适用于我省农村公路新建和改建工程。

（三）农村公路建设应坚持“因地制宜、量力而行、节约土地、保护环境、保证质量、注重安全”的原则，逐步改善农村交通条件，提高服务水平。过村镇路段应结合村镇综合整治的需要，改善农村交通和生产生活环境。

## 二、建设标准

各地应根据区域公路网规划以及经济发展状况，按照公路的使用功能和预测年限的设计交通量合理确定农村公路的技术等级。

我省农村公路一般采用二级公路、三级公路、四级公路标准。

县通乡公路一般采用二级公路；乡际公路一般采用三级或三级以上公路；乡通行政村及行政村之间连通公路一般采用四级或四级以上公路；行政村通自然村、自然村之间不具备条件时可因地制宜确定修建标准。

### （一）路线

1、农村公路选线，应贯彻节约用地原则，尽量少拆迁，避免大填大挖，尽量利用老路。

2、农村公路选线应综合考虑平、纵、横要素，其圆曲线最小半径、竖曲线最小半径、纵坡应满足规范要求。

### （二）路基路面

各等级公路的路基路面宽度和设计速度应不低于以下规定。平原区应结合实际交通需求适当提高标准。地形、地质等自然条件复杂的部分山区路段，经论证可适当降低设计速度。

1．二级公路：设计速度一般采用60公里/小时，路基宽度不小于8.5米，路面宽度不小于7.5米。

图1-1  二级公路标准断面示意图（单位：厘米）

2．三级公路：设计速度一般采用30公里/小时，路基宽度不小于7.5米，路面宽度不小于6.5米。

图1-2  三级公路标准断面示意图（单位：厘米）

3．四级公路（乡道）：设计速度一般采用20公里/小时，路基宽度不小于6.5米，路面宽度不小于5.0米。

图1-3  四级公路（乡道）标准断面示意图（单位：厘米）

4．四级公路（通行政村村道）：设计速度一般采用20公里/小时，路基宽度不小于5.5米，路面宽度不小于4.5米；

图1-4  四级公路（通行政村村道）标准断面示意图（单位：厘米）

四级公路（通行政村村道）受征地拆迁、地形复杂等条件限制的特殊路段路基宽度不小于4.5米、路面宽度不小于3.5米，并在合适位置设置错车道。

图1-5  四级公路（通行政村村道）受限段标准断面示意图（单位：厘米）

5．通自然村道路：在不具备条件时，路基宽度不小于3.5米，路面宽度不小于3.0米。

图1-6  通自然村道路 标准断面示意图（单位：厘米）

路基防护：应采取工程防护与植物防护相结合的防护措施，并与景观相协调。路肩宽度符合要求，高度应略低于路面，培护要平整、密实，防冲刷，并设置3%向外倾斜的横坡。

### （三）路面结构

路面结构采用水泥混凝土或者沥青混凝土路面，村道及自然村道路应修建水泥混凝土路面。具体路面结构经设计计算确定。

1．沥青混凝土路面

面层：二级公路不小于6厘米，三级公路不小于5厘米，四级公路（乡道）不小于4厘米，面层与基层间必须设置沥青下封层。

基层：采用水泥（石灰、粉煤灰）稳定碎石（或砂砾）；其中二级公路不小于18厘米，三级公路和四级公路（乡道）不小于16厘米。

底基层：采用石灰稳定土、级配碎石、级配砂砾或水泥就地冷再生结构，厚度不小于16厘米。原路状况较好的，对其病害进行彻底处置，经弯沉检测符合技术要求后，可直接加铺基层。

2．水泥混凝土路面

水泥混凝土路面的强度以28天龄期的弯拉强度为控制指标，弯拉强度标准值一般不低于4.5MPa，交通量较小的不低于4.0MPa。对重型车辆行驶较多路段，应根据实际荷载情况确定路面设计标准和弯拉强度标准值。

面层：二级公路不小于24厘米，三级公路不小于22厘米，四级公路（乡道）不小于20厘米，村道四级公路不小于18厘米。

基层：二级公路、三级公路、四级公路（乡道）采用水泥（石灰、粉煤灰）稳定碎石（或砂砾），村道四级路还可采用石灰稳定土、级配碎石、级配砂砾或水泥就地冷再生等结构，其中二级公路不小于18厘米，三级公路、四级公路不小于16厘米。

底基层：采用石灰稳定土、级配碎石、级配砂砾或水泥就地冷再生等结构，厚度不小于16厘米；村道四级公路可不设底基层。原路状况较好的，对老路病害进行彻底处置，经弯沉检测符合技术要求后，可直接加铺基层。

自然村道路，路面应采用水泥混凝土，面层厚度一般采用18厘米，对于基础条件好、交通量小的面层厚度不小于15厘米，基础处理因地制宜采取相应处置措施，确保结构安全。

### （四）桥梁涵洞

桥涵设计的汽车荷载等级一般采用公路—Ⅱ级。二级公路交通量大且重型车辆较多时，其桥涵设计可采用公路—Ⅰ级汽车荷载。对于大桥、特大桥建议采用公路—I级荷载标准。四级公路重型车辆少时，其桥涵设计可采用公路—Ⅱ级车道荷载效应的0.8倍，车辆荷载效应可采用0.7倍。

桥梁应与路基同宽。村镇行人密集区桥梁宜设置人行道，宽度不宜小于2×0.75米。

### （五）附属工程

附属工程包括标志标牌、标线、交叉口加铺转角等。

标志标牌、标线：其设置应遵循《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）规定，可采用一类或二类反光膜，混凝土基础；二、三级公路标线可采用普通标线漆。

公路平面交叉口加铺转角：四级与四级公路交叉转角半径不小于5米；四级与三级公路交叉转角半径不小于10米；其余情况的公路交叉转角半径不小于15米。

### （六）排水设施

农村公路应设置必要的排水设施，并与沿线桥涵形成通畅的排水系统，并注意保护生态环境，防止水土流失和污染水源。非村镇路段应设置土质排水边沟，排水沟一般不小于“五五八”（即沟底宽50厘米，沟深50厘米，沟顶宽80厘米）土水沟。山区石质边坡路段边沟形式、尺寸结合实际确定。过村镇路段宜设置排水暗沟，县乡道过村路段排水沟尺寸不小于净40厘米×40厘米，村道过村路段排水沟不小于净30厘米×30厘米，采用砖砌或浆砌片石、现浇（预制）混凝土等结构型式。

### （七）安防设施

公路安全生命防护工程应与公路主体工程同步实施。依据交通运输部发布的《公路安全生命防护工程实施技术指南(试行)》（交办公路〔2015〕26）进行设计、施工及工程验收与评估。

在高路堤、急弯、陡坡、临崖、临水临河、视距不良、长纵坡等影响行车安全的路段，应在路侧设置限速、警示、警告标志和护栏等交通安全设施。位于临崖、临河或高路堤等路段的公路要设置路侧防撞护栏，护栏可采用波形梁钢护栏或钢筋混凝土防撞护栏，也可采用其它能够满足强度要求、经济适用的护栏形式，护拦根据需要单侧或双侧设置。

附表一：河南省农村公路建设标准——二级公路

附表二：河南省农村公路建设标准——三级公路

附表三：河南省农村公路建设标准——四级公路（乡道）

附表四：河南省农村公路建设标准——四级公路（通行政村村道）

| 附表一： 河南省农村公路建设标准——二级公路 |
| --- |
| 公路等级 | 二级公路 |
| 设计速度（公里/小时） | 60 |
| 路基宽度（米） | 不小于8.5 |
| 路面宽度（米） | 不小于7.5 |
| 路面结构形式 | 沥青混凝土 | 面层 | 不小于6厘米 |
|  |  | 基层及底基层 | 基层：采用水泥（石灰、粉煤灰）稳定碎石（或砂砾），厚度不小于18厘米 底基层：采用石灰稳定土、级配碎石、级配砂砾或水泥冷再生结构，厚度不小于16厘米 |
|  | 水泥混凝土 | 面层 | 不小于24厘米 |
|  |  | 基层及底基层 | 基层：采用水泥（石灰、粉煤灰）稳定碎石（或砂砾），厚度不小于18厘米 底基层：采用石灰稳定土、级配碎石、级配砂砾或水泥冷再生结构，厚度不小于16厘米 |
| 附属工程 | 标线、标志标牌、平面交叉加铺转角 |
| 路肩 | 培护要平整、密实，防冲刷，并设置3% 向外倾斜的横坡。 |
| 安防工程 | 工程内容 | 防护设施、视线诱导及警示设施、减速丘及减速路面、避险车道等 |
| 排水工程 | 工程内容 | 过村镇路段排水沟尺寸不小于净40厘米×40厘米 |
| 桥梁工程 | 宽度（米） | 不小于8.5 |

| 附表二： 河南省农村公路建设标准——三级公路 |
| --- |
| 公路等级 | 三级公路 |
| 设计速度（公里/小时） | 30 |
| 路基宽度（米） | 不小于7.5 |
| 路面宽度（米） | 不小于6.5 |
| 路面结构形式 | 沥青混凝土 | 面层 | 不小于5厘米 |
|  |  | 基层及底基层 | 基层：采用水泥（石灰、粉煤灰）稳定碎石（或砂砾），厚度不小于16厘米 底基层：采用石灰稳定土、级配碎石、级配砂砾或水泥冷再生结构，厚度不小于16厘米 |
|  | 水泥混凝土 | 面层 | 不小于22厘米 |
|  |  | 基层及底基层 | 基层：采用水泥（石灰、粉煤灰）稳定碎石（或砂砾），厚度不小于16厘米 底基层：采用石灰稳定土、级配碎石、级配砂砾或水泥冷再生结构，厚度不小于16厘米 |
| 附属工程 | 标线、标志标牌、平面交叉加铺转角 |
| 路肩 | 培护要平整、密实，防冲刷，并设置3% 向外倾斜的横坡。 |
| 安防工程 | 工程内容 | 防护设施、视线诱导及警示设施、减速丘及减速路面、避险车道等 |
| 排水工程 | 工程内容 | 过村镇路段排水沟尺寸不小于净40厘米×40厘米 |
| 桥梁工程 | 宽度（米） | 不小于7.5 |

| 附表三： 河南省农村公路建设标准——四级公路（乡道） |
| --- |
| 公路等级 | 四级公路（乡道） |
| 设计速度（公里/小时） | 20 |
| 路基宽度（米） | 不小于6.5 |
| 路面宽度（米） | 不小于5 |
| 路面结构形式 | 沥青混凝土 | 面层 | 不小于4厘米 |
|  |  | 基层及底基层 | 基层：采用水泥（石灰、粉煤灰）稳定碎石（或砂砾），厚度不小于16厘米 底基层：采用石灰稳定土、级配碎石、级配砂砾或水泥冷再生结构，厚度不小于16厘米 |
|  | 水泥混凝土 | 面层 | 不小于20厘米 |
|  |  | 基层及底基层 | 基层：采用水泥（石灰、粉煤灰）稳定碎石（或砂砾），厚度不小于16厘米 底基层：采用石灰稳定土、级配碎石、级配砂砾或水泥冷再生结构，厚度不小于16厘米 |
| 附属工程 | 标线、标志标牌、平面交叉加铺转角 |
| 路肩 | 培护要平整、密实，防冲刷，并设置3% 向外倾斜的横坡。 |
| 安防工程 | 工程内容 | 防护设施、视线诱导及警示设施、减速丘及减速路面、避险车道等 |
| 排水工程 | 工程内容 | 过村路段排水沟尺寸不小于净40厘米×40厘米 |
| 桥梁工程 | 宽度（米） | 不小于6.5 |

| 附表四： 河南省农村公路建设标准——四级公路（通行政村村道） |
| --- |
| 公路等级 | 四级公路（村道） |
| 设计速度（公里/小时） | 20 |
| 路基宽度（米） | 不小于5.5 |
| 路面宽度（米） | 不小于4.5 |
| 路面结构形式 | 沥青混凝土 | 面层 |  |
|  |  | 基层及底基层 |  |
|  | 水泥混凝土 | 面层 | 不小于18厘米 |
|  |  | 基层及底基层 | 基层：采用石灰稳定土、级配碎石、级配砂砾或水泥冷再生结构，厚度不小于16厘米 |
| 附属工程 | 标线、标志标牌、平面交叉加铺转角 |
| 路肩 | 培护要平整、密实，防冲刷，并设置3% 向外倾斜的横坡。 |
| 安防工程 | 工程内容 | 防护设施、视线诱导及警示设施、减速丘及减速路面等 |
| 排水工程 | 工程内容 | 过村路段排水沟不小于净30厘米×30厘米 |
| 桥梁工程 | 宽度（米） | 不小于6.5 |

备注：四级公路（通行政村村道）受地形等条件限制的特殊路段路基宽度不小于4.5米、路面宽度不小于3.5米。

## 三、建设标准说明

农村公路建设标准及技术指标的选择，应符合有关标准、规范的规定。

对于受地形、地质等自然条件和经济条件限制的路段，可结合当地实际和经济发展水平，经设计审批部门批准采用适当的技术标准。

根据农村经济发展水平和群众出行需要，一条农村公路可视情况分段采用不同技术等级，但不同技术等级或不同设计速度变更点应选择在驾驶员容易判断路况变化的地形变化处或路线交叉地点，并设置警示标志。

农村公路过村镇路段应考虑村镇的特殊需求，与小城镇建设相结合，路基、路面宽度应根据实际需要适当加宽。

### （一）路线

1.路线选线应贯彻保护耕地、节约用地的原则，注意与沿线环境和景观的协调，保护自然生态环境和文物古迹，方便群众出行，服务地方经济发展、服务城镇化。对于利用原路改建的应充分利用旧路资源，在满足公路使用功能的前提下，将对公路沿线环境的破坏减少到最低程度。

2.选线时应注意尽量少拆房屋、少动迁公用事业管线；尽量利用老路、原有桥梁和隧道，避免大改大调或大填大挖，防止诱发新的地质病害；尽量避免穿越滑坡、泥石流、软土、沼泽、断层等地质不良地段。

3.路线设计应结合沿线的地形、地质、水文条件，根据使用功能、工程投资和社会环境等因素，进行路线方案比选及技术经济论证，综合考虑平、纵、横要素，合理选用技术指标，保持线形连续、均衡，满足行车安全需要。农村公路平曲线半径应满足表2-1的规定。

| 表2-1 圆曲线最小半径 |
| --- |
| 设计速度（公里/小时） | 60 | 40 | 30 | 20 |
| 一般值（米） | 200 | 100 | 65 | 30 |
| 极限值（米） | 125 | 60 | 30 | 15 |
| 不设超高最小半径（米） | 路拱≤2% | 1500 | 600 | 350 | 150 |
|  | 路拱≥2% | 1900 | 800 | 450 | 200 |

三级公路、四级公路在条件受限时设置回头曲线，相关技术指标应满足现行技术标准的要求。

4.公路纵坡变更处应设竖曲线，竖曲线最小半径、最小长度和最小坡长应符合表2-2规定；不同纵坡坡度的最大坡长应符合表2-3的规定。

| 表2-2 竖曲线最小半径和最小长度 |
| --- |
| 设计速度（公里/小时） | 60 | 40 | 30 | 20 |
| 凸形竖曲线半径（米） | 一般值 | 2000 | 700 | 400 | 200 |
|  | 极限值 | 1400 | 450 | 250 | 100 |
| 凹形竖曲线半径（米） | 一般值 | 1500 | 700 | 400 | 200 |
|  | 极限值 | 1000 | 450 | 250 | 100 |
| 竖曲线最小长度（米） | 50 | 35 | 25 | 20 |
| 最小坡长（米） | 150 | 120 | 100 | 60 |

通常应采用大于或等于表列一般值，条件允许时应尽量取大值，当受地形条件及其它特殊情况限制时方可采用表列极限值。

表2-3  不同纵坡坡度的最大坡长

| 纵坡坡度（%） | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大坡长(米) | 600 | 500 | 300 | 200 |

农村公路越岭路线连续上坡（或下坡)路段，相对高差为200～500米时，平均纵坡不宜大于5.5％；相对高差大于500米时，平均纵坡不宜大于5％。任意连续3公里路段的平均纵坡不宜大于5.5％。当平均纵坡达不到以上要求时，必须设置警示标志和安全防护设施。

农村公路在设有超高的平曲线上，超高与纵坡的合成坡度值不应大于10％；在积雪冰冻地区和自然横坡较陡峻的傍山路段，合成坡度值不应大于8％。

5.停车视距应满足表2-4规定

| 表2-4 停车视距 |
| --- |
| 设计速度（公里/小时） | 60 | 40 | 30 | 20 |
| 停车视距（米） | 75 | 40 | 30 | 20 |

对于大型车比例高的二级公路、三级公路的下坡路段应根据规范要求采用下坡段货车停车视距对相关路段进行检验。

### （二）路基路面

1. 二级公路：平原区一般应采用路基宽10米，路面8.5米；具备条件的地区设计速度可采用80公里/小时，路基宽12米，路面10.5米。地形、地质等自然条件复杂的部分山区路段，经论证，设计速度可采用40公里/小时，路基宽8.5米，路面7米。

2. 三级公路：平原区一般应采用设计速度40公里/小时，路基宽8.5米，路面7米。

3. 四级公路（通行政村村道），一般应采用路基宽5.5米，路面4.5米。地形、地质等自然条件复杂的部分路段，经批准后可采用路基宽4.5米，路面3.5米。

4.行政村通班车路线，对于路面宽度小于4.5米的，具备条件的改造或加宽至不低于4.5米，不具备条件的设错车道；通行政村道路，对于路况差的，具备条件的按路面宽度不小于4.5米恢复重建，不具备条件的改造时设错车道；错车道有效长度一般不小于20米，错车道处路基宽度一般不小于5.5米，错车道应硬化，间距可结合地形、交通量大小、视距等条件确定。（不具备条件一般指：地形复杂、对生态环境破坏大、征地拆迁困难等）

5.路基设计洪水频率二级公路为1／50、三级公路为1／25、四级公路可视具体情况确定。沿河及受水浸淹的路基设计标高，应高出设计洪水频率的计算水位加壅水高、波浪侵袭高和0.5米的安全高度。

6.路基路面设计应符合安全可靠、技术先进、经济合理的要求。根据使用功能、技术等级、交通量、地形、地质、材料和施工方法等因素综合考虑，尤其应重视排水与防护设施设计，以确保具有足够的强度、稳定性和耐久性。

7.路基填筑宜采用水稳性好的材料，严格控制路基压实，确保满足强度、稳定性和耐久性要求。路基强度、稳定性和压实度达不到要求的路段不得铺筑沥青或水泥路面。

8.应充分利用当地材料合理进行路面结构设计，各结构层厚度，有条件时应按规范进行计算确定。各地可根据道路实际情况，依据交通量发展前景以及路面使用年限，按照建设标准要求，选择合理的路面结构组合方案。

9.对于旧路改造，要对原有路基路面进行分析研究处理，充分考虑原有路基路面的材料结构，使之符合路基路面的标准要求。

10.老路需拓宽时，拓宽部分应按新建公路进行设计，新老路基搭接时，应从老路堤坡脚向上按设计要求开挖台阶，严禁将边坡清挖物作为新路基填料。

11.使用功能有特殊要求的农村公路，重载车辆较多的矿区公路等应结合实际交通量及交通组成情况进行专项设计。

12.特殊地质和水文条件路段的路基，应结合当地实际情况进行专项设计，采取综合治理措施。

13.通客运班车的村镇公路，应按照“路站运一体化”要求，适当加宽站点位置路基路面，并设置固定客运班车站点及标志。

14.农村公路应根据当地水文、地质、植被及退耕还林植草情况，采取有效的工程或植物防护措施，防止路基病害，保证路基稳定。

路基防护应针对不稳定的高边坡、易受冲刷的沿河路段等工点，采用设置挡土墙、护坡、护岸等工程防护或与种植灌木等植物防护相结合的综合防护措施，防治路基病害，保证路基稳定。

### （三）桥梁涵洞

1.桥涵设计洪水频率应符合表2-5规定。

| 公路等级 | 设计洪水频率 |
| --- | --- |
|  | 特大桥 | 大桥 | 中桥 | 小桥 | 涵洞及小型排水构造为 |
| 二级公路 | 1/300 | 1/100 | 1/100 | 1/50 | 1/50 |
| 三级公路 | 1/100 | 1/50 | 1/50 | 1/25 | 1/25 |
| 四级公路 | 1/100 | 1/50 | 1/50 | 1/25 | 不作规定 |

二级公路的特大桥以及三级、四级公路的大桥，在水势猛急、河床易于冲刷的情况下，可提高一级设计洪水频率验算基础冲刷深度。

2.桥涵设计应根据使用功能、通行能力和行洪要求，按照“就地取材、便于施工和养护”的指导思想，遵循“安全、实用”的原则进行。

3.新建和改建桥涵宜采用标准跨径、技术成熟、施工方便、经济适用的桥涵型式。季节性的宽浅河流或泥石流流通区可修建漫水桥或过水路面，并应设置护栏或安全带。

4.新建和改建桥梁应根据安全要求设置防护设施，大中桥应设置墙式护栏，小桥可设置安全带（或栏杆、缘石）。

5.桥梁及其引道的平、纵、横技术指标应与路线总体布设相协调。

6.旧桥应着重考虑使用安全，做好检测鉴定。大中桥应进行专业技术鉴定，达不到荷载等级的，可采取加固、部分利用、限载或拆除重建等方案；小桥应对其行车的安全性进行论证，确定是否加固利用或拆除重建。

7.对窄桥加宽应采用与原有桥梁相同（或相近）的结构型式和跨径，桥梁加宽与加固应同步进行。桥梁加宽、加固后应进行检测，确保达到荷载等级要求；对于使用状况良好，因经济条件暂不加宽的桥梁，其两端应设置路基过渡段和窄桥标志及其它必要的交通安全设施。

8.涵洞设置应充分考虑农田排灌以及道路排水需要，便于养护。涵洞宜采用圆管涵、板涵和拱涵等经济实用的型式。涵顶填土应满足最小厚度要求。

### （四）附属工程

1.农村公路交叉设计应考虑地形、通视条件和交通环境等因素，确保行车（人）安全。

2.农村公路建设提倡沿线绿化与主体工程同步实行，改善行车环境。绿化应满足行车视距要求，保证行车安全。

图2-1  平面交叉加铺转角示意图

3．有路面公路与无路面公路交叉时，无路面公路距交叉口一定范围内应铺路面，以保持路面整洁。

4.过村镇的路段应加强公路用地建筑红线控制，严格控制非法建筑，不得占用公路作为集贸市场，以保证公路畅通和行车（人）安全。

5.农村公路沿线的电讯线、电力线、电缆、管道等管线均不得在公路桥梁建筑限界内架设.以免妨碍公路交通安全，损害公路设施。

### （五）排水设施

农村公路应设置必要的排水设施，并与沿线桥涵形成通畅的排水系统。边沟尺寸应根据当地降雨量和地形特点确定，边沟型式应结合当地材料情况确定。一般路段可设置土边沟，冲刷严重的路段应设置硬化边沟。过村镇路段的边沟可根据地域适用情况及材料分布情况采用暗排或明排型式。推荐采用带盖板的矩形排水沟，排水沟形式如图2-2所示。排水沟可采用砖砌结构，7.5#水泥砂浆砌筑、10#砂浆10毫米抹面，局部加铺盖板。各地也可根据实际情况建设经济、适用的结构类型。过乡镇街道的排水设施宽度和深度应适当增加。

图2-2  过村路段排水沟示意图（单位：厘米）

### （六）安防设施

交通安防设施应与公路主体工程同步实施。交通安全设施应根据公路的使用功能、等级、交通量，结合当地的自然条件与路基路面的具体情况，按有关规定进行设置，做到醒目、实用。

1.在高路堤、陡坡、急弯、临水沿河、傍山险路、悬崖凌空等危险路段，应在路侧设置限速、警示、警告标志和路侧护栏等安全设施；在漫水桥、过水路面等路段宜设置警示标志和栏杆。

2.在视距不良的急弯路段，应根据需要设置线形诱导、警告、限速、反光镜等标志。

3.连续长陡下坡路段应设置减速带和警示标志，有条件的可设置避险车道。

4.在主要交叉路口、村镇、学校等路段应根据实际需要设置必要的指示标志（方向、地名、距离等）、减速带和限速标志。减速带应设置在次路上（与主路的交叉路口附近）。

## 四、施工质量控制要点

农村公路建设施工必须认真执行相关技术规范和质量检验评定标准，从原材料、配合比、施工工序、施工工艺等方面严格把关，确保工程质量。项目管理单位应督促指导监理、施工单位对应知、应会的施工质量控制要点开展全员培训，使每个施工人员和监理人员熟练掌握每个关键工序的施工要点。

### （一）路基工程质量控制要点

1.路基填筑必须使用合格材料，严禁使用垃圾、腐植土。路基填料内不得混有草皮、树根和超大粒径石块，确保填筑材料均匀。

2.路基填筑前，对土质材料必须做液塑限试验，确定土类和塑性指数，确定其填筑性能。对不同填料必须分别进行标准击实试验，确定其最佳含水量和最大干密度。

3.路基填筑必须坚持全幅分层填筑，分层碾压，严格控制碾压厚度；保证路基一次填筑宽度不得小于设计值；严格控制含水量，根据压实工艺严格控制摊铺厚度，并逐层检查压实度，确保路基压实度和压实均匀性。 公路路基压实度应采用表3-1的规定。

|  | 表3-1 路基压实度 |
| --- | --- |
| 路基部位 | 路面底面以下深度 （米） | 路基压实度 |
|  |  | 二级公路 | 三级公路、四级公路 |
| 上路床 | 0～0.3 | ≥95 | ≥94 |
| 下路床 | 轻、中等及重交通 | 0.3～0.8 | ≥95 | ≥94 |
|  | 特重、极重交通 | 0.3～1.2 | ≥95 | — |
| 上路堤 | 轻、中等及重交通 | 0.8～1.5 | ≥94 | ≥93 |
|  | 特重、极重交通 | 1.2～1.9 | ≥94 | — |
| 下路堤 | 轻、中等及重交通 | 1.5以下 | ≥92 | ≥90 |
|  | 特重、极重交通 | 1.9以下 |  |  |

注：①表列压实度系按现行《公路土工试验规程》（JTG E40）重型击实试验所得最大干密度求得的压实度；

②当三、四级公路铺筑沥青混凝土和水泥混凝土路面时，应采用二级公路的规定值；

③路堤采用粉煤灰、工业废渣等特殊填料，或处于特殊干早或特殊潮湿地区时，在保证路基强度和回弹模量要求的前提下，通过试验论证，压实度标准可适当降低1—2个百分点。

4.桥涵等构造物台后回填应使用透水性良好的材料（砂砾石、碎石），按每层压实厚度不大于15厘米分层回填碾压。

5.山区路基施工要确保上、下边坡稳定，设置适当的排水设施，确保排水通畅。

6.路基防护工程的圬工砌体必须选用无风化、无水锈石料，强度及尺寸应满足设计要求；砂浆拌制必须采用重量法计量，机械拌合；石料砌筑前应洒水冲洗干净，大面朝下，丁顺面按规范合理搭配，砂浆饱满；临空面砌体应勾缝，勾缝应均匀美观；已完成砌体不得扰动，注意养生。

### （二）路面工程质量控制要点

1.路面原材料应按照规范要求的试验项目和频数进行及时的质量控制，一些重要指标必须符合规定要求。外购原材料必须进行试验，质量不合格材料不得进场使用；自采材料必须经试验验证，保证材料规格和质量符合标准。

2.基层、底基层施工时必须保证计量准确、拌合均匀，保证厚度，并在最佳含水量情况下进行碾压，使其达到最大密实度；有条件时基层施工提倡厂拌机铺，路拌法施工时必须保证拌和深度，不得留有夹层；基层完工后应及时养生，控制交通。路面基层水泥稳定类、石灰粉煤灰稳定类、水泥粉煤灰稳定类、石灰稳定类材料的7d龄期无侧限抗压强度标准应满足表3-2、3-3、3-4、3-5的要求；路面基层底基层的压实度标准应满足表3-6的要求。

| 表3-2 水泥稳定类材料的7d龄期无侧限抗压强度标准Rd（MPa） |
| --- |
| 结构层 | 公路等级 | 极重、特重交通 | 重交通 | 中、轻交通 |
| 基 层 | 二级及二级以下公路 | 4.0～6.0 | 3.0～5.0 | 2.0～4.0 |
| 底基层 | 二级及二级以下公路 | 2.5～4.5 | 2.0～4.0 | 1.0～3.0 |
| 注：①公路等级高或交通荷载等级高或结构安全性要求高时，推荐取上限交通标准。 ②表中强度标准指的是7d龄期无侧限抗压强度的代表值，以下各表同。 |

| 表3-3 水泥粉煤灰稳定类材料的7d龄期无侧限抗压强度标准Rd（MPa） |
| --- |
| 结构层 | 公路等级 | 极重、特重交通 | 重交通 | 中、轻交通 |
| 基 层 | 二级及二级以下公路 | ≥0.9 | ≥0.8 | ≥0.7 |
| 底基层 | 二级及二级以下公路 | ≥0.7 | ≥0.6 | ≥0.5 |
| 注：①石灰粉煤灰稳定材料强度不满足表中要求，可外加混合料质量1%～2%的水泥。 |

| 表3-4 石灰粉煤灰稳定类材料的7d龄期无侧限抗压强度标准Rd（MPa） |
| --- |
| 结构层 | 公路等级 | 极重、特重交通 | 重交通 | 中、轻交通 |
| 基 层 | 二级及二级以下公路 | 3.5～4.5 | 3.0～4.0 | 2.5～3.5 |
| 底基层 | 二级及二级以下公路 | 2.0～3.0 | 1.5～2.5 | 1.0～2.0 |

| 表3-5 石灰稳定类材料的7d龄期无侧限抗压强度标准Rd（MPa） |
| --- |
| 结构层 | 二级及二级以下公路 |
| 基 层 | ≥0.8a |
| 底基层 | 0.5～0.7b |
| 注：石灰土强度达不到表中规定的抗压强度标准时，可添加部分水泥，或改用另一种土。塑性指数过小的土，不宜用石灰稳定，宜改用水泥稳定。 a在低塑性材料（塑性指数小于7）地区，石灰稳定砾石土和碎石土的7d龄期无侧限抗压强度大于 0.5MPa（100g平衡锥测液限）。 b低限用于塑性指数小于7的黏性土，且低限值宜仅用于二级以上公路。高限用于塑性指数大于7 的黏性土。 |
|  | 表3-6 无机结合料稳定材料基层、底基层压实度标准（%） |
| 结构层 | 公路等级 | 水泥稳定材料 | 石灰粉煤灰稳定材料 | 水泥粉煤灰稳定材料 | 石灰稳定材料 |
| 基 层 | 二级及二级以下公路 | 稳定中、粗粒材料 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 |
|  |  | 稳定细粒材料 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
| 底基层 | 二级及二级以下公路 | 稳定中、粗粒材料 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
|  |  | 稳定细粒材料 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 |

3.路面面层施工应突出强调强度、均匀性及耐久性的质量管理，要严格按有关规范加强质量控制。4.采用沥青混凝土结构时，严格控制油石比、拌合质量、摊铺温度、碾压温度、压实机具配置、压实度等关键工序。沥青混合料的矿料级配应符合工程规定的设计级配范围，混合料的生产温度、出厂温度、摊铺温度应符合要求，摊铺过程中必须缓慢、均匀、连续不间断地摊铺，不得随意变换速度或中途停顿，以提高平整度，减少混合料的离析，摊铺过程中应随时检查摊铺层厚度及路拱、横坡等。

沥青路面的施工必须接缝紧密、连接平顺，不得产生明显的接缝离析。压实成型的沥青路面应符合压实度、弯沉、厚度、宽度、及平整度、中线偏位、纵断高程、横坡等指标的要求。

热拌沥青混合料路面应待摊铺层完全自然冷却，混合料表面温度低于5O°C后，方可开放交通。

以旧沥青路面作基层时，应根据旧路面质量，确定对原有路面修补、铣刨、加铺罩面层。旧沥青路面的整平应按高程控制铺筑，分层整平的一层最大厚度不宜超过100毫米。

以旧的水泥混凝土路面作基层加铺沥青面层时，应根据旧路面质量，确定处治工艺，确认能满足基层要求后，方能加铺沥青层。

应按照确保质量和优先利用的原则，积极推广、合理采用冷再生和热再生工艺和技术成果，实现公路沥青旧料再生和循环利用。工程质量应符合《公路沥青路面再生技术规范》（JTGF41-2008）的要求。

5. 采用水泥混凝土路面结构时，应严格控制水泥质量、碎石和砂含泥量、混合料配比精度、拌合质量、振捣等关键工序。为保证水泥混凝土的拌合均匀、配比准确，推荐采用强制式并配有精确电子称量设备的拌合设备。施工时应根据现场所处的气候、水文、地形等环境条件，选择满足质量指标要求、性能稳定的原材料，确定配合比，设备种类和施工工艺，进行详细的施工组织设计，建立完备的施工质量保障体系，同时应加强配合比、水泥用量、拌和、养生、切缝、灌缝的质量控制。路面面层施工过程中要加强对交通的疏导与管制，严格控制开放交通时间。

混合料采取人工摊铺的，严禁抛掷和耧耙，以防混合料离析。采用合适的振捣机具，保证振捣时间。

当混凝土强度达到设计强度的25%至30%时应切缝。切缝不应有错位弯曲现象，一般按等间距设置，间距最大不宜大于6米，最小不宜小于板宽。水泥混凝土路面开放交通前必须进行灌缝。

成型的混凝土路面检验应检查路面宽度、厚度、顺直度。外观要求无蜂窝、麻面、裂缝、脱皮、缺边、掉角、露石等现象。

### （三）桥涵工程质量控制要点

结构物的设置位置必须正确，各部尺寸必须准确，确保结构安全、使用功能有效。保证基础具有足够的承载能力和抗冲刷能力，施工中发现地基土质或岩层情况与设计给定的情况不符，要及时上报。

加强原材料质量控制，水泥、钢材、碎石、砂必须经过试验，不合格材料不得进场使用。

要合理确定混凝土或砂浆的配合比，切实加强水泥混凝土的制备、运输、浇注质量控制、养生质量。有条件的可以使用商品混凝土。

混凝土组成材料的外观及配料、拌制，应根据相关技术标准、试验要求进行抽样试验。

混凝土强度应制取标准试件检验其在标准养护条件下28天的抗压强度，保证混凝土强度符合设计要求。

普通钢筋混凝土施工模板应有足够的刚度、平整度，支撑牢固不漏浆；钢筋直径、数量、间距，钢筋加工、焊接、使用焊条质量均应满足规范规定。预应力结构应严格按规范控制质量。上部梁板一般应从专业化预制场订购，并按规定加强质量监管。

## 五、标准化管理

标准化管理主要适用于农村公路县乡道、桥梁项目，村道建设项目严格执行其中的“七公开”制度，有条件的村道建设项目可参照执行施工标准化管理要求。

### （一）路基、路面、桥梁施工管理

1、路基施工

路基清表前应按设计断面宽度测量放线，并用白灰标识，沿白灰线进行地基表层处理。上料区应画网格、设置标识牌，填筑过程中靠边缘处应插杆挂线，现场指挥人员指挥车辆按方格卸土，以便控制填筑宽度和厚度。

填土摊铺整平后，应按照试验段确定的机械组合、碾压遍数和施工工艺进行碾压， 碾压成型后路基表面应平整密实、路拱合适、排水良好。

### 2、路面施工

路面施工应推广成熟先进的施工工艺，注重节能减排和旧路面材料的再生利用。

路面补强（旧路面）重铺或返修应做好常见病害的调查，再根据病害的程度及早采用挖补、铣刨、压浆、补强等方法进行处治。

水泥稳定粒料或沥青混合料运输过程中要控制车辆颠簸，以避免混合料离析。水泥稳定粒料或沥青混合料运输车辆均应采用苫布覆盖。

水泥稳定粒料基层（底基层）摊铺时，施工作业区两侧应使用与压实层等厚的U型钢模板作侧模，并每间隔2米用钢管支撑牢固。沥青混合料面层的压实应遵循试验段确定的机械组合、程序与工艺进行碾压作业，设专人对碾压温度、碾压工艺进行管理和检查，做到不漏压、不超压。

为保证水泥稳定粒料基层（底基层）边缘压实度，当边缘有挡板、路缘石、路肩等支挡时，应紧靠支挡碾压。边缘无支挡时应有不少于30cm的超宽压实，碾压完成后应将超宽部分切除。

水泥稳定粒料养生期间基层（底基层）始终处于潮湿状态，养生时间不少于7天。养生期间除洒水车外，应封闭交通，禁止车辆行驶。

### 3、桥梁施工

钻孔施工时应设置满足需要的泥浆池和沉淀池。泥浆池及沉淀池的设置形状为长方形，深度不大于1.5m；泥浆池周围设安全防护栏，挂警示标牌，夜间设红色警示灯，并悬挂警示牌。

立柱拆模后应立即采用塑料薄膜将立柱包裹，并采取墩顶滴灌等方式进行养护。混凝土的保湿养护时间应不少于7天。

盖梁施工前，应设有工作平台，配备供施工人员上下的扶梯（设有护栏），平台四周设置钢管防护栏杆，并挂设安全网。

施工单位应按照施工图设计设置空心板梁、箱梁厂，如需将预制空心板梁、箱梁外包的，需经建设管理单位同意，施工单位和监理单位须对生产过程的原材料、混凝土强度等进行独立的试验检测，保留好检测资料，对混凝土浇筑、预应力张拉等关键工序全过程旁站监督。

在施工期间，梁（板）安装后桥梁边缘应设置防护栏杆，并挂设安全网。

### （二）建设单位管理

农村公路县乡道、桥梁建设项目应明确相应的建设管理单位（项目法人）。建设管理单位应拥有一定数量的工程技术管理人员，以满足工程建设管理的需要。建设单位应履行业主责任，落实基本建设项目程序，保证建设项目始终处于受控状态。负责办理施工许可，负责监督国省补助资金的有效、安全使用，接受质量监督机构的全过程监督，组织项目的交竣工验收等。

### （三）试验检测

县级交通公路部门必须落实有一个丙级以上（含丙级）试验检测机构，负责农村公路的试验检测工作。

农村公路县乡道、桥梁建设项目施工单位应设置工地临时试验室，承担主要的试验检测项目的日常试验检测工作。工地试验室要遵循科学、客观、严谨、公正的原则，独立开展试验检测活动。试验人员应持有相应试验资格证书，应严格按照试验规程进行各项试验，及时出具和整理试验资料，并保留好原始资料。做好各类试验台帐记录工作，资料详实，签字规范齐全，分类存放。

### （四）安全生产

农村公路县乡道、桥梁建设项目管理单位、施工单位、监理单位应建立健全安全生产管理机构，健全安全生产管理制度，落实安全生产责任考核制度、安全生产检查评价制度、安全事故隐患排查治理制度、生产安全事故报告制度、安全应急管理制度和安全生产教育培训制度。

### （五）文明施工

项目施工单位要建立“文明工地”创建组织，全面开展创建“文明工地”活动。

施工现场挂牌施工，管理人员佩卡上岗； 进入施工现场的材料必须按确定的场地码放，设立标牌区分： 施工现场机具摆放整齐、标识清晰，周转材料堆放有序，废弃物及时清理，现场整洁无杂物； 现场施工临时用水、临时用电要有专人管理。

各类机械设备按照类别统一编号，规范标识，施工机械设备应靠路基边缘位置停放整齐，机械出入场所、施工现场出入口应设置安全警示牌。

尽量避开夜间施工，如有特殊情况需夜间施工时，必须有夜间施工安全保证措施。

在气温较低的天气进行路基、路面施工时，须按照规范采取相应的保护措施。

### （六）施工保通

农村公路县乡道、桥梁建设项目建设管理单位、施工单位应重视交通组织与管理工作，制定交通保通方案。在边通车边施工路段，要设立专职的交通管理人员。在施工作业区段应摆放有效的交通引导标志、限速标志和必要的警示灯、照明设施等，保障道路的安全畅通。

单向通行、车辆较多路段施工作业时，除设置安全设施外，必须在工作区两端各配备至少一名交通指挥人员着装指挥交通。

### （七） “七公开”制度

农村公路建设项目公开的内容包括：建设计划、补助政策、招投标、施工管理、质量监管、资金使用、工程验收等7个方面。县级交通运输主管部门是推进“七公开”工作的责任主体，要加强对乡镇、村委会“七公开”工作的业务指导和对相关从业单位的督促要求；乡镇政府、村委会、建设项目管理单位、施工单位是推进“七公开”工作的实施主体。工程项目建设现场要设立公示牌，公示建设、设计、施工、监理单位，项目计划建设里程、投资，监督电话等，接受社会监督。“七公开”具体公示内容和方法按照《河南省农村公路建设“七公开”制度实施方案》实行。